КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Железногорский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор______________________

(наименование ОУ)

________________/____________/

«______» ________________201_г.

# Рабочая программа

# Учебной практики

по профессии: 15.01.05Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

2015г.

| ОДОБРЕНА предметной (цикловой) комиссией машиностроения и энергетики Протокол № ____ от ________ 20____г Председатель __________ Калуцких И.Н. | Составлена в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) Заместитель директора по УР и ТО __________________ 20____г ________ Ведехина Р. А. Заместитель директора по УПР _____________ Григорьева С. С. _____________ 20____г |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ____________________

(наименование предприятия/ организации)

_________________________________

_________________/_______________/

«______» _______________201_г.

Организация-разработчик: ОБПОУ «Железногорский ПК»

Авторы: 	Красюк  В. В. – мастер производственного обучения ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Паспорт программы учебной практики | 4 |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения программы учебной практики | 7 |
| 3. Тематический план и содержание учебной практики | 9 |
| 4. Условия реализации программы учебной практики | 20 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики | 21 |

1.                    ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и  служащих в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям), входящим в состав профессии, 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) в части освоения квалификаций:

«Электрогазосваршик» , «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах.

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):

1.Подготовительно-сварочные работы.

2.Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.

3.Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление.

4.Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.

Рабочая программа учебной практики может быть использована

В дополнительном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям сварочного производства.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС  по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен уметь:

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| .Подготовительно-сварочные работы | Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке - подготавливать газовые баллоны регулирующую и коммуникационную аппаратуру для сварки и резки; - выполнять сборку изделий под сварку; - проверять точность сборки. |
| Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях | Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов; - выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей конструкций и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей; - выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона средней сложностей и сложных аппаратов, узлов, деталей конструкций и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей; - выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной конфигурации; - читать чертежи средней сложности и сложных металлоконструкций; - обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. |
| Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление | Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами; - наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов; - наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых конструкционных сталей; - наплавлять дефекты деталей машин, механизмов и конструкций, нагретые трубы; - выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление; - выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности. |
| Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. | Выполнять зачистку швов после сварки; - определять дефекты, причины дефектов сварных соединений; - предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах; - выполнять горячую правку сложных конструкций. |

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего - 396 часов, в том числе:

В рамках освоения ПМ 01. –  108  часа

В рамках освоения ПМ 02  -  576 часа

В рамках освоения ПМ 03 -   36  часов

В рамках освоения ПМ 04 –  36 часов

# 2.                 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС  по основным видам профессиональной деятельности (ВПД),

подготовительно-сварочные работы; сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях; наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление; дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке. |
| ПК 1.2. | Подготавливать газовые баллоны регулирующую и коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. |
| ПК 1.3. | Выполнять сборку изделий под сварку. |
| ПК 1.4. | Проверять точность сборки. |
| ПК 2.1. | Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов. |
| ПК 2.2. | Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей конструкций и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей |
| ПК 2.3. | Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона средней сложностей и сложных аппаратов, узлов, деталей конструкций и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей |
| ПК 2.4. | Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной конфигурации |
| ПК 2.5. | Читать чертежи средней сложности и сложных металлоконструкций |
| ПК 2.6. | Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда |
| ПК 3.1. | Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами. |
| ПК 3.2. | Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. |
| ПК 3.3. | Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых конструкционных сталей. |
| ПК 3.4. | Наплавлять дефекты деталей машин, механизмов и конструкций, нагретые трубы. |
| ПК 3.5. | Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. |
| ПК 3.6. | Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности. |
| ПК 4.1. | Выполнять зачистку швов после сварки. |
| ПК 4.2. | Определять дефекты, причины дефектов сварных соединений. |
| ПК 4.3. | Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. |
| ПК 4.4. | Выполнять горячую правку сложных конструкций. |
| Общие компетенции (ОК), включающими в себя способность: |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний(для юношей). |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименования тем учебной практики | Количество часов по темам | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| ПК1.1 ПК1.2 ПК2.6 ПК1.3 ПК1.4 ПК2.5 ПК2.6 | ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы | 108 | Слесарные работы при подготовке метала к сварке Подключение сварочного оборудования, настройка на режимы сварки с выполнением прихваток Работа с технологической документацией, сборка в приспособлениях, по разметке, по шаблону с выполнением прихваток | Тема 1.1Подготовка металла к сварке. | 24 | 2 |
|  |  |  |  | Тема 1.2 Подготовка сварочного оборудования к сварке. | 24 | 2 |
|  |  |  |  | Тема 1.3 Сборка изделий под сварку. Проверка точности сборки. | 18 | 2 |
|  |  |  |  | Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета | 6 | 2 |
| ПК2.1 ПК2.6 ПК2.2 ПК2.5 ПК2.6 ПК2.3 ПК2.5 ПК2.6 ПК2.4 ПК2.6 | ПМ 02. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях | 576 | Газовая сварка пластин и деталей средней сложности Ручная дуговая и плазменная сварка пластин и деталей Автоматическая и механизированная сварка деталей из конструкционной стали Выполнение работ по разделительной и поверхностной(строжки) резке металла | Тема 2.1. Газовая сварка углеродистых конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов. | 66 | 2 |
|  |  |  |  | Тема 2.2. Ручная дуговая и плазменная сварка конструкций из сталей, чугунов, цветных металлов. | 108 |  |
|  |  |  |  | Тема 2.3. Автоматическая и механизированная сварка конструкционных сталей. | 36 | 2 |
|  |  |  |  | Тема 2.4. Кислородная и воздушно-плазменная резка металлов. | 36 | 2 |
|  |  |  |  | Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета | 6 | 2 |
| ПК3.1 ПК3.2 ПК2.6 ПК3.3 ПК3.4 ПК2.6 ПК3.5 ПК2.6 ПК3.6 ПК2.6 | ПМ 03. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление | 36 | Получение определенных свойств поверхностей деталей наплавкой Восстановление геометрических размеров деталей Устранение дефектов литья наплавкой Устранения трещин и других механический дефектов | Тема 3.1 Наплавка твердыми сплавами. | 12 | 2 |
|  |  |  |  | Тема 3.2 Восстановительная наплавка деталей. | 6 | 2 |
|  |  |  |  | Тема 3.3 Наплавка дефектов крупных чугунных и алюминиевых отливок. | 6 | 2 |
|  |  |  |  | Тема 3.4 Наплавка для устранения трещин в изделиях. | 6 | 2 |
|  |  |  |  | Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета | 6 | 2 |
| ПК4.1 ПК4.2 ПК2.5 ПК4.3 ПК2.6 ПК4.4 ПК2.5 ПК2.6 | ПМ 04. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. | 36 | Определение дефектов с применением измерительных инструментов Подварка подрезов заплавка кратеров и т.д. Горячая правка сварных изделий с использованием технологической документации | Тема 4.1 Визуальный контроль сварных соединений. | 6 | 2 |
|  |  |  |  | Тема 4.2 Исправление дефектов сварного шва. | 12 | 2 |
|  |  |  |  | Тема 4.3 Исправление дефектов сварной конструкции(устранение деформаций и напряжений).Горячая правка. | 12 | 2 |
|  |  |  |  | Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета | 6 | 2 |
|  | ВСЕГО часов | 756 |

# 3.2. Содержание  учебной практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы |  | 108 |  |
| Виды работ: Слесарные работы при подготовке метала к сварке Подключение сварочного оборудования, настройка на режимы сварки с выполнением прихваток Работа с технологической документацией, сборка в приспособлениях, по разметке, по шаблону с выполнением прихваток |  |  |  |
| Тема 1.1. Подготовка металла к сварке. | Содержание | 30 |  |
|  | 1 | Инструктаж по ТБ и ОТ. | 6 | 2 |
|  | 2 | Разметка плоских поверхностей. Рубка и резка металла. | 6 | 2 |
|  | 3 | Правка и гибка металла. | 6 | 2 |
|  | 4 | Опиливание металла. | 6 | 2 |
|  | 5. | Подготовка кромок под сварку | 6 | 2 |
| Тема 1.2 Подготовка сварочного оборудования к сварке. | Содержание | 30 |  |
|  | 1 | Подготовка оборудования для дуговой сварки. | 6 | 2 |
|  | 2 | Зажигание и удержание дуги. Наплавка валиков. Выполнение прихваток | 6 | 2 |
|  | 3 | Подготовка газопламенной аппаратуры к сварке. | 6 | 2 |
|  | 4 | Зажигание и регулирование пламени горелки (резака). | 6 | 2 |
| Тема 1.3 Сборка изделий под сварку. Проверка точности сборки. | Содержание | 42 |  |
|  | 1 | Сборка по разметке, выполнение прихваток, контроль точности сборки узлов из пластин. | 6 | 2 |
|  | 2 | Сборка сварных узлов в приспособлениях, по шаблону. Прихватка. Контроль точности сборки. | 6 | 2 |
|  | 3 | Сборка, прихватка стыковых соединений труб. Проверка точности сборки. | 6 | 2 |
|  | 4. | Работа с универсальным шаблоном сварщика | 6 | 2 |
|  | 5. | Сборка, прихватка угловых соединений. Проверка точности сборки. | 12 | 2 |
|  | 6. | Сборка, прихватка тавровых соединений. Проверка точности сборки | 12 | 2 |
|  | 7. | Отработка и повторение приобретенных навыков. Подготовка к дифференцированному зачету. | 6 | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета | 6 |  |

| ПМ.02.Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях |  | 576 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды работ: Газовая сварка пластин и деталей средней сложности Ручная дуговая и плазменная сварка пластин и деталей Автоматическая и механизированная сварка деталей из конструкционной стали Выполнение работ по разделительной и поверхностной(строжки) резке металла |  |  |  |
| Тема 2.1 Газовая сварка углеродистых конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Сварка (наплавка) валиков на пластины в нижнем положении шва. | 12 | 2 |
|  | 2 | Сварка пластин в нижнем и наклонном положении шва. | 12 | 2 |
|  | 3 | Сварка (наплавка) валиков на пластины в вертикальном и горизонтальном положении шва. | 12 | 2 |
|  | 4 | Сварка пластин в вертикальном и горизонтальном положении шва. | 12 | 2 |
|  | 5 | Сварка пластин в потолочном положении шва. | 12 | 2 |
|  | 6 | Сварка не сложных изделий типа коробок. | 12 | 2 |
|  | 7 | Сварка поворотных стыков труб. | 12 | 2 |
|  | 8 | Сварка неповоротных стыков труб. | 12 | 2 |
|  | 9 | Сварка цветных металлов и их сплавов. | 12 | 2 |
|  | 10 | Сварка-пайка чугуна. | 12 | 2 |
| Тема 2.2. Ручная дуговая и плазменная сварка конструкций из сталей, чугунов, цветных металлов. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Сварка (наплавка) валиков на пластины в нижнем положении шва. | 12 | 2 |
|  | 2 | Сварка пластин в нижнем и наклонном положении шва. | 12 | 2 |
|  | 3 | Сварка (наплавка) валиков на пластины в вертикальном и горизонтальном положении шва. | 12 | 2 |
|  | 4 | Сварка пластин в вертикальном и горизонтальном положении шва. | 18 | 2 |
|  | 5 | Сварка пластин в потолочном положении шва. | 12 | 2 |
|  | 6 | Сварка не сложных изделий типа коробок. | 12 | 2 |
|  | 7 | Сварка поворотных стыков труб. | 12 | 2 |
|  | 8 | Сварка неповоротных стыков труб. | 12 | 2 |
|  | 9 | Сварка цветных металлов и их сплавов. | 12 | 2 |
|  | 10 | Холодная сварка чугуна. | 12 | 2 |
|  | 11 | Горячая сварка чугуна. | 12 | 2 |
|  | 12 | Сварка высоколегированных сталей плавящимся покрытым электродом. | 12 | 2 |
|  | 13 | Аргонодуговая сварка высоколегированных сталей. | 18 | 2 |
|  | 14 | Ванная сварка. | 12 | 2 |
| Тема 2.3. Автоматическая и механизированная сварка конструкционных сталей. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Полуавтоматическая наплавка валиков в защитной среде СО2 на пластину в нижнем положении шва. | 12 | 2 |
|  | 2 | Полуавтоматическая сварка в защитной среде СО2 стыковых и угловых соединений при различных пространственных положениях шва. | 12 | 2 |
|  | 3 | Полуавтоматическая сварка в защитной среде СО2 поворотных стыков труб. | 12 | 2 |
|  | 4 | Полуавтоматическая сварка в защитной среде СО2 горизонтальных стыков труб. | 12 | 2 |
|  | 5 | Полуавтоматическая сварка в защитной среде СО2 неповоротных вертикальных стыков труб. | 12 | 2 |
| Тема 2.4. Кислородная и воздушно-плазменная резка металлов. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Разделительная кислородная резка пластин по прямой и сложной траектории | 12 | 2 |
|  | 2 | Кислородная резка сортового и фасонного проката. | 12 | 2 |
|  | 3 | Поверхностная кислородная резка (строжка) деталей. Подготовка кромок под сварку. | 12 | 2 |
|  | 4 | Воздушно-плазменная резка сталей. | 12 | 2 |
|  | 5 | Воздушно-плазменная резка цветных металлов и их сплавов. | 12 |  |
| Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета | 12 |  |
| ПМ 03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление |  | 36 |  |
| Виды работ: Получение определенных свойств поверхностей деталей наплавкой Восстановление геометрических размеров деталей Устранение дефектов литья наплавкой Устранения трещин и других механический дефектов |  |  |  |
| Тема 3.1 Наплавка твердыми сплавами. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Наплавка твердыми сплавами режущего инструмента. | 6 | 2 |
|  | 2 | Наплавка (напыление) деталей вращения. | 6 | 2 |
| Тема3.2 Восстановительная наплавка деталей. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Восстановительная наплавка деталей. | 6 | 2 |
| Тема 3.3 Наплавка дефектов крупных чугунных и алюминиевых отливок. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Наплавка дефектов крупных чугунных и алюминиевых отливок. | 6 | 2 |
| Тема 3.4 Наплавка для устранения трещин в изделиях. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Наплавка деталей для устранения механических повреждений, в т.ч. с установкой заплат. | 6 | 2 |
|  | 2 | Наплавка и ремонт трещин в сварных конструкциях. | 6 | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета | 6 |  |
| ПМ 04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. |  | 36 |  |
| Виды работ: Определение дефектов с применением измерительных инструментов Подварка подрезов заплавка кратеров и т.д. Горячая правка сварных изделий с использованием технологической документации |  |  |  |
| Тема 4.1 Визуальный контроль сварных соединений. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Внешний осмотр сварных швов с измерением. | 6 | 2 |
| Тема 4.2 Исправление дефектов сварного шва. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Исправление дефектов шва не требующих полного удаления дефектного участка (наплавка подрезов, кратеров, свищей). | 6 | 2 |
|  | 2 | Исправление дефектов с полным удалением дефектного участка (трещины, непровары корня шва в недоступной зоне). | 6 | 2 |
| Тема 4.3 Исправление дефектов сварной конструкции(устранение деформаций и напряжений).Горячаяправка. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Горячая правка листовых конструкций. | 6 | 2 |
|  | 2 | Горячая правка коробчатых и решетчатых конструкций. | 6 | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 6 |  |

# 4.                   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие

ОБПОУ «Железногорский ПК»

1.Лаборатория газопламенной обработки металла.______________________________

2.Мастерская электрической сварки плавления._________________________________

3.Лаборатория автоматизированной и механизированной сварки.________________

4.Слесарная мастерская.______________________________________________________

Оснащение:

Производственный корпус «Железногорский ПК».

1.Оборудование:

Оборудованный пост газовой сварки и резки металла; оборудованный пост ручной дуговой сварки; сварочный пост полуавтоматической сварки; сварочный пост многофункционального назначения; пост воздушно-плазменной резки; оборудованные рабочие места для проведения слесарных работ; компрессор; отрезной станок.

2. Инструменты и приспособления:

Комплект газопламенной обработки металлов в т.ч. резак и горелка кислородной резки; электрододержатель; маска сварщика и другие средства индивидуальной защиты; горелка полуавтоматической сварки; горелка аргонодуговой сварки; резак воздушно-плазменной резки; сборочно-сварочные приспособления; набор слесарных инструментов; измерительный инситрумент.__________________________________

3. Средства обучения:

Тренажер сварщика с имитатором электрододержателя и электрода, монитором управляемым ЭВМ; макет ацетиленового генератора; макет сварочного трансформатора;плакаты (набор «Виды сварных соединений»); эталоны (образцы) сварных швов и сварных соединений.__________________________________________

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастер производственного обучения, осуществляющий  руководство учебной  практикой обучающихся,  должен иметь 5-й  квалификационный разряд по профессии что предусматривает ФГОС, среднее профессиональное образование по профилю профессии, имеет обязательную стажировку в профильных организациях ОАО «Михайловский ГОК».

# 5. Контроль и оценка результатов освоения программы УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диф.зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке. | Текущий контроль в форме наблюдения. Промежуточная аттестация в Форме дифференциального зачета. Итоговая Аттестация (квалификационный экзамен). |
| Подготавливать газовые баллоны регулирующую и коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. |  |
| Выполнять сборку изделий под сварку. |  |
| Проверять точность сборки |  |
| Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов. |  |
| Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей конструкций и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей |  |
| Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной конфигурации |  |
| Читать чертежи средней сложности и сложных металлоконструкций |  |
| Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда |  |
| Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами. |  |
| Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. |  |
| Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых конструкционных сталей. |  |
| Наплавлять дефекты деталей машин, механизмов и конструкций, нагретые трубы. |  |
| Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. |  |
| Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности. |  |
| Выполнять зачистку швов после сварки. |  |
| Определять дефекты, причины дефектов сварных соединений. |  |
| Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. |  |
| Выполнять горячую правку сложных конструкций. |  |
| Общие компетенции (ОК), включающими в себя способность: |
| Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Экспертное наблюдение и оценка на учебной практике, конкурсах и во внеурочное время |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности принимающих решений на учебной практике |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности самоанализа принимаемых решений на учебной практике |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности выбора информации для выполнения профессиональных задачна учебной практике |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка способности использования информационно-коммуникационные технологии на учебной практике |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Наблюдение и экспертная оценка способности исполнять воинскую обязанность с применением профессиональных знаний |